附件

**辽宁省2023年产品质量监督抽查结果中生产领域建材产品不合格情况汇总表**

| **序号** | **受检单位** | **标称生产企业名称** | **产品详细名称** | **规格型号** | **生产日期/批号** | **抽查结果** | **不合格项目** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阜新市海州区南都炊具商店 | 枣强县燃气具配件厂 | 家用燃气软管 | Φ9mm×20mm | 2023/3季度 | 不合格 | 耐液体性能（耐120号汽油重量变化） |
| 2 | 铁岭市贸易城金斗日杂百货商行 | 枣强县燃气具配件厂 | 家用燃气软管 | Φ9mm×20mm | 2023/3季度 | 不合格 | 耐液体性能（耐120号汽油重量变化） |
| 3 | 沈阳正兴橡胶制品有限公司 | 沈阳正兴橡胶制品有限公司 | 密封圈（普通液压系统用O形橡胶密封圈） | 成品尺寸：20×3-G-S，  胶料代号：YI7445 | 2023-07-06/-- | 不合格 | 硬度 |
| 4 | 大连路安建材有限公司 | 大连路安建材有限公司 | 检查井盖 | Φ700mm | 2023-06/-- | 不合格 | 承载能力 |
| 5 | 辽宁天越塑胶科技有限公司 | 辽宁天越塑胶科技有限 公司 | PE100级给水管材 | PE100 dn25×en2.3mm PN1.6MPa | 2023-06-16/- | 不合格 | 静液压强度（20℃，100） |
| 6 | 盘锦市兴隆台区科顺家防水材料经营部 | 辽阳市太子河区久盛防水材料厂 | 聚合物乳液建筑防水涂料 | Ι类、B级 | 2023-07-12/-- | 不合格 | 固体含量 |
| 7 | 朝阳群峰水泥有限公司 | 朝阳群峰水泥有限公司 | 矿渣硅酸盐水泥 | P·S·B32.5 | 2023-06-25/B122 | 不合格 | 氯离子 |
| 8 | 辽宁省众恒铝业有限公司 | 辽宁省众恒铝业有限公司 | 铝合金建筑型材-隔热 | 664145 6063-T5 | 2023-08-05/-- | 不合格 | 纵向抗剪特征值（高温） |
| 9 | 辽阳双晟防水材料有限公司 | 辽阳双晟防水材料有限公司 | 聚乙烯丙纶复合高分子防水卷材 | FS2-87m×1.15m×0.8mm | 2023-03-13/-- | 不合格 | 拉伸强度、撕裂强度 |
| 10 | 辽阳市太子河区亿沣防水材料厂 | 辽阳市太子河区亿沣防水材料厂 | 聚乙烯丙纶高分子复合防水卷材 | FS2-87m×1.15m×0.6mm | 2023-03-02/-- | 不合格 | 拉伸强度、撕裂强度 |
| 11 | 辽阳市辽盘防水材料厂 | 辽阳市辽盘防水材料厂 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBSⅠPY PE PE 4 10 | 2023-03-15/-- | 不合格 | 可溶物含量、低温柔性、热老化（低温柔性）、接缝剥离强度 |
| 12 | 盘锦奥瑞奇防水建材有限公司 | 盘锦奥瑞奇防水建材有限公司 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBSⅠPY M PE 4 10 | --/20221112 | 不合格 | 热老化（低温柔性） |
| 13 | 海城市响堂区兄弟涂料厂 | 海城市响堂区兄弟涂料厂 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 20kg/桶、面漆、白色 | 2023-03-25/-- | 不合格 | 低温稳定性、耐洗刷性 |
| 14 | 辽阳兴业涂料有限公司 | 辽阳兴业涂料有限公司 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 面漆、白色 | 2023-04-01/-- | 不合格 | 耐洗刷性 |
| 15 | 辽宁大宇塑胶制品有限公司 | 辽宁大宇塑胶制品有限公司 | PP-R热水管 | S3.2 dn20×en2.8mm | 2023-04-20/-- | 不合格 | 壁厚、静液压强度（95℃，165h）、熔融温度 |
| 16 | 沈阳鑫冬乐管业有限公司 | 沈阳鑫冬乐管业有限公司 | PP-R热水管 | S3.2 dn20×en2.8mm | 2023-04-24/-- | 不合格 | 平均外径 |
| 17 | 大连华水塑管有限公司 | 大连华水塑管有限公司 | PP-R管件 | S2.5 dn25 90°弯头 | 2023-02-21/-- | 不合格 | 熔融温度 |
| 18 | 辽宁乔乔门业有限公司 | 辽宁乔乔门业有限公司 | 钢质隔热防火门 | GFM-1124-dk5A1.00(乙级)-1 | 2022-10-20 | 不合格 | 耐火性能 |
| 19 | 大连鸿雨消防器材有限公司 | 大连保税区二十里堡街道鸿雨消防器材维修中心 | 手提式干粉灭火器（维修） | MFZ/ABC4 | 2023-03/-- | 不合格 | 干粉灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵含量） |
| 20 | 金州区站前街道金发地市场赛宁物资商行 | 大连鑫安消防机电工程有限公司 | 手提式干粉灭火器（维修） | MFZ/ABC4型 | 2023-03/-- | 不合格 | 灭火剂充装量检查、干粉灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵含量） |
| 21 | 大连市金州区永昌消防设备经销处 | 大连银河消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器（维修） | MFZ/ABC4 | 2023-03-15/-- | 不合格 | 干粉灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵含量） |
| 22 | 大连晨辉消防有限公司 | 大连晨辉消防有限公司 | 手提式干粉灭火器（维修） | MFZ/ABC4 | 2023-03/-- | 不合格 | 干粉灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵含量） |
| 23 | 大连晨辉消防有限公司 | 大连晨辉消防有限公司 | 手提式干粉灭火器（维修） | MFZ/ABC2 | 2023-03-17/-- | 不合格 | 灭火剂充装量检查 |
| 24 | 西岗区明盛物资经销处 | 大连浩远消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器（维修） | MFZ/ABC5型 | 2023-03-09/-- | 不合格 | 干粉灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵含量） |
| 25 | 大连金龙消防器材有限公司 | 大连金龙消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 2023-03/-- | 不合格 | 干粉灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵含量） |
| 26 | 西岗区亮亮商行 | 大连浩远消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器（维修） | MFZ/ABC4型 | 2023-02-24/-- | 不合格 | 干粉灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵含量） |
| 27 | 西岗区亮亮商行 | 大连浩远消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器（维修） | MFZ/ABC5型 | 2023-03/-- | 不合格 | 干粉灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵含量） |
| 28 | 本溪市明山区瑞安消防产品销售处 | 本溪市通顺达消防器材维修有限公司 | 手提式干粉灭火器（维修） | MFZ/ABC3型 | 2023-03-01/-- | 不合格 | 干粉灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵含量） |
| 29 | 本溪市明山区瑞安消防产品销售处 | 本溪市通顺达消防器材维修有限公司 | 手提式干粉灭火器（维修） | MFZ/ABC4 | 2023-03-01/-- | 不合格 | 干粉灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵含量） |
| 30 | 锦州市浙联消防器材商贸有限公司 | 山东众达消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC1 | 2023-03/-- | 不合格 | 干粉灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵含量） |
| 31 | 白塔区天成红鑫消防器材经销中心 | 辽阳金成消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器（维修） | MFZ/ABC8 | 2023-03/-- | 不合格 | 干粉灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵含量） |
| 32 | 盘锦鑫宇消防技术服务有限公司 | 盘锦鑫宇消防技术服务有限公司 | 手提式干粉灭火器（维修） | MFZ/ABC5 | 2023-03/-- | 不合格 | 干粉灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵含量） |