辽宁省地方标准

DB21

DB 21/T XXXX—2024

2024-XX-XX实施

2024-XX-XX发布

植生混凝土技术规程

Technical specification for Planting Concrete

（征求意见稿）

辽宁省市场监督管理局   发布

# 前    言

根据辽宁省市场监督管理局《辽宁省市场监督管理局关于印发2023年辽宁省地方标准立项计划的通知》（辽市监发 [2023] 27号）和辽宁省住房和城乡建设厅关于印发《2023年度辽宁省工程建设地方标准编制修订计划》的通知，规程编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，比较和借鉴了国内外先进的标准，并在广泛征求意见的基础上，编制了本规程。

本规程共分7章和4个附录，主要内容包括：1 总则；2 术语；3 原材料；4 植生混凝土技术要求；5 配合比与植生基材设计；6 施工；7 质量检验和验收。

本规程由辽宁省住房和城乡建设厅负责管理，由沈阳建筑大学负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送沈阳建筑大学（地址：辽宁省沈阳市浑南区浑南中路25号沈阳建筑大学，邮编：110168）。

本规程主编单位：沈阳建筑大学

本规程参编单位：中国建筑第八工程局有限公司

上海建工五建集团有限公司

中国铁建大桥工程局集团有限公司

沈阳市市政工程设计研究院有限公司

沈阳中铁盛丰置业有限公司

沈阳正前方混凝土有限公司

辽宁工程技术大学

大连海洋大学

中铁九局集团有限公司

辽宁科技大学

本规程主要起草人：王凤池  丁向群  康天蓓  李艳凤  王庆贺  张霓  卢珊 高阔 仲海民  王静睿  王志平  谢得璞  于亚洲  杨福刚  孙畅  李鹏旭 吴骞

# 目    次

1  总则	1

2  术语	2

3  原材料	3

3. 1  骨料	3

3. 2  胶凝材料	3

3. 3  其他材料	3

4  植生混凝土技术要求	5

4. 1  一般规定	5

4. 2  力学性能	5

4. 3  耐久性能	5

5  配合比与植生基材设计	6

5. 1  配合比设计	6

5. 2  植生基材设计	7

6  施工	8

6. 1  植生混凝土的制备和运输	8

6. 2  浇筑和养护	9

6. 3  植生基材的铺装	9

7  质量检验和验收	10

7. 1  质量检验	10

7. 2  植生混凝土工程验收	10

附录A  植生混凝土浸泡溶液pH值测试方法	11

附录B  植生混凝土连通孔隙率测试方法	13

附录C  植生混凝土抗压强度测试方法	15

附录D  植生混凝土抗草酸侵蚀性能测试方法	17

本规程用词说明	19

引用标准名录	20

条文说明	22

Contents

1  General provisions	1

2  Terms	2

3  Materials	3

3. 1  Aggregates	3

3. 2  Cementitious materials	3

3. 3  Other materials	4

4  Technical properties of planting concrete	5

4. 1  General requirements	5

4. 2  Mechanical property	5

4. 3  Durability	5

5  Mix proportion and plant growth substrate design	6

5. 1  Mix proportion design	6

5. 2  Plant growth substrate design	7

6  Construction	8

6. 1  Preparation and transportation of planting concrete	8

6. 2  Casting and curing	9

6. 3  Installation of plant growth substrate	9

7  Quality inspection and acceptance	10

7. 1  Quality inspection	10

7. 2  Quality acceptance of planting concrete	10

Appendix A  Test method for pH value of planting concrete soaking solution	11

Appendix B  Test method for continuous porosity of planting concrete	13

Appendix C  Test method for compressive strength of planting concrete	15

Appendix D  Test method for resistance to oxalic acid erosion of planting concrete	17

Explanation of wording	19

List of quoted standards	20

Explanation of provisions	22

# 1  总    则

### 1. 0. 1  为规范植生混凝土在建设工程中的应用，保证工程质量，做到技术先进、安全可靠、经济合理，制定本规程。

### 1. 0. 2  本规程适用于辽宁省行政区域内建设工程中应用植生混凝土的配合比设计、施工、质量检验和验收。

### 1. 0. 3  植生混凝土的应用除应符合本规程外，尚应符合国家、行业和辽宁省现行有关标准的规定。

# 2  术    语

### 2. 0. 1  植生混凝土  planting concrete

由水泥和/或矿物掺合料，骨料、功能型添加剂和其他填充材料组成，可以满足植物生存和生长要求的多孔混凝土。

### 2. 0. 2  再生骨料植生混凝土  recycled aggregate planting concrete

掺用再生粗骨料配置而成的植生混凝土。

### 2. 0. 3  再生粗骨料  recycled coarse aggregate

由建（构）筑废弃物中的混凝土、砂浆、石加工而成，可用于配制植生再生骨料混凝土的、粒径大于4.75mm的颗粒。

### 2. 0. 4  再生粗骨料取代率  replacement ratio of recycled coarse aggregate

植生混凝土中再生粗骨料用量占粗骨料总用量的质量百分比。

### 2. 0. 5  附加用水量  additional water content

植生混凝土用再生粗骨料饱和面干状态时所含水的质量。

### 2. 0. 6  净用水量  net water content

不包括再生粗骨料饱和面干状态时所含水质量的植生混凝土拌合用水的质量。

### 2. 0. 7  总用水量  total water content

净用水量与附加用水量之和。

### 2. 0. 8  水胶比  water-binder ratio

拌合水质量与胶凝材料质量之比。

### 2. 0. 9  酸碱程度  acid-base degree

植生混凝土浸泡溶液或植生基材的酸碱性强弱程度，用pH值表示。

### 2. 0. 10  连通孔隙率  continuous porosity

植生混凝土内部存在的与外界连通的孔隙体积与植生混凝土体积之百分比。

2. 0. 11  植生基材  plant growth substrate

植生基材包括孔隙土和表层土，是一种适用于植生混凝土的降碱基材土。

# 3  原  材  料

## 3. 1  骨    料

### 3. 1. 1  天然粗骨料应符合现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52的规定。

### 3. 1. 2  再生粗骨料应符合现行国家标准《混凝土用再生粗骨料》GB/T 25177的规定。

### 3. 1. 3  再生骨料植生混凝土中，I类再生粗骨料取代率宜为50%～100%，II类再生粗骨料取代率宜为30%～50%，不宜采用III类再生粗骨料。

### 3. 1. 4  粗骨料宜采用单颗级，应符合表3. 1. 1的规定。

表3. 1. 1  颗粒级配

| 公称粒径/mm | 累计筛余/% |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 方孔筛筛孔边长/mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.36 | 4.75 | 9.50 | 16.0 | 19.0 | 26.5 | 31.5 | 37.5 |
| 10～20 |  | 95～100 | 85～100 |  | 0～15 | 0 |  |  |
| 16～31.5 |  | 95～100 |  | 85～100 |  |  | 0～10 | 0 |

## 3. 2  胶 凝 材 料

### 3. 2. 1  水泥品种与强度等级的选用应根据设计、施工要求及工程所处环境确定，可采用硅酸盐水泥、硫铝酸盐水泥和镁水泥等。水泥应分别符合现行标准《通用硅酸盐水泥》GB 175、《硫铝酸盐水泥》GB/T 20472、《镁质胶凝材料用原料》JC/T 449和《磷酸镁复合材料》T/CMMA等的规定。不同品种不应混合使用。

### 3. 2. 2  植生混凝土的制备可采用粉煤灰、矿渣粉、硅灰等矿物掺合料，矿物掺合料应分别符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596、《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046和《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T 18736等的规定。

## 3. 3  其 他 材 料

### 3. 3. 1  外加剂应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB 8076、现行行业标准《砂浆、混凝土防水剂》JC/T 474和《混凝土防冻剂》JC/T 475等的规定。

### 3. 3. 2  拌合用水和养护用水应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63的规定，不应使用海水拌制植生混凝土。

# 4  植生混凝土技术要求

## 4. 1  一 般 规 定

### 4. 1. 1  植生混凝土浸泡溶液pH值不应大于10.0，检测方法应符合本规程附录A的规定。

4. 1. 2  植生混凝土连通孔隙率测试值不应小于20%，检测方法应符合本规程附录B的规定。

## 4. 2  力 学 性 能

### 4. 2. 1  植生混凝土抗压强度等级应按立方体抗压强度标准值确定。植生混凝土的抗压强度等级应采用PC表示，植生混凝土抗压强度等级划分为：PC5、PC10、PC15、PC20、PC30。检测方法应符合本规程附录C的规定。

4. 2. 2  植生混凝土抗折强度检测方法应符合现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081的规定，并应满足设计要求。

## 4. 3  耐 久 性 能

4. 3. 1  植生混凝土抗冻性能检测方法应符合现行国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082慢冻法抗冻试验的规定，检测结果应符合表4. 3. 1的规定。

表4. 3. 1  植生混凝土的抗冻性能

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 25次冻融循环后抗压强度损失率/% | ≤20 |
| 25次冻融循环后质量损失率/% | ≤5 |

4. 3. 2  植生混凝土耐流水侵蚀性能检测方法应符合现行行业标准《透水混凝土》JC/T 2558附录B 的规定，30次循环后耐流水侵蚀系数≥90%。

4. 3. 3  植生混凝土抗草酸侵蚀性能检测方法应符合本规程附录D的规定，侵蚀7d后抗压强度损失率≤25%。

4. 3. 4  对植生混凝土有其他检验项目要求时，可按现行国家、行业有关规定进行检测。

# 5  配合比与植生基材设计

## 5. 1  配合比设计

### 5. 1. 1  植生混凝土配合比设计采用体积法按下式计算：

1 粗骨料用量：

WG=α·ρG                      （5. 1. 1-1）

式中：WG——单位体积植生混凝土中粗骨料用量（kg/m3）；

ρG——粗骨料紧密堆积密度（kg/m3）；

α——粗骨料用量修正系数，取0.98。

2 胶凝材料用量：

VP=1-α(1-υG)-1·υvoid                  （5. 1 .1-2）

式中：VP——单位体积植生混凝土中胶凝材料的体积；

υG——粗骨料紧密堆积孔隙率（%）；

υvoid——设计孔隙率（%）。

3 水泥用量：

WC/ρC +WW/ρW =VP                   （5. 1 .1-3）

式中：WC——单位体积植生混凝土中水泥的用量（kg/m3）；

ρC——水泥的密度（kg/m3）；

WW——单位体积植生混凝土中水的用量（kg/m3）；

ρW——水的密度（kg/m3）。

4 拌合用水量：

WW=WC·RW/C                    （5. 1 .1-4）

式中：RW/C——水胶比。

5 外加剂掺量：

WA=WC·RA                     （5. 1 .1-5）

式中：WA——单位体积植生混凝土中外加剂的用量（kg/m3）；

RA——外加剂掺加比例（%）。

### 5. 1. 4  植生混凝土推荐水胶比为0.25～0.29。

### 5. 1. 5  再生骨料植生混凝土配合比设计用拌合用水量尚应符合下列规定：

1 总用水量应为净用水量和附加用水量之和；

### 2 附加用水量应采用再生粗骨料饱和面干吸水量，拌合用水量应采用净用水量。

## 5. 2  植生基材设计

### 5. 2. 1  植生基材应符合绿化栽植土性能要求，应符合现行国家标准《园林绿化工程项目规范》GB 55014的相关规定。

### 5. 2. 2  植生基材的组分和质量占比应符合表5. 2. 1的规定。

### 表5. 2. 1  植生基材组分和质量占比

| 土壤 | 有机质 | 肥料 | 保水剂 | 粘结剂 | pH调节剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50%～65% | 15%～25% | 0.6%～2.5% | 2%～5% | 5%～7% | 0.3%~0.8% |

### 5. 2. 3  植生基材pH值应为5.0~6.5，容重宜为1.0g/cm3~1.2g/cm3。孔隙土粒径应小于2.36mm。

### 5. 2. 4  植生草种应选用适应性强、抗冻、耐旱、耐盐碱、根系发达的地被植物。

# 6  施    工

## 6. 1  植生混凝土的制备和运输

### 6. 1. 1  植生混凝土可采用集中生产或现场搅拌方式生产，现场搅拌应采用整体封闭且原材料不落地的方式，宜选用技术先进、能耗低、排放低的拌制工艺和设备。

### 6. 1. 2  植生混凝土原材料的贮存应符合下列规定：

1 原材料应分仓贮存，并应有明显的标识。

2水泥应按生产厂家、水泥品种及强度等级分别贮存，同时应防止水泥受潮及污染。

3 骨料贮存应保证骨料均匀性，同时应将不同品种、规格的骨料分别贮存，避免混杂或污染。

4 矿物掺合料应按品种、质量等级和产地分别标识和贮存，不应与水泥等其他粉状物混杂，并应防潮、防雨。

5 外加剂应按生产厂家、品种分别贮存，并应具有防止质量发生变化的措施。

6. 1. 3  植生混凝土应采用强制式搅拌机搅拌。搅拌机的容量应根据工程量、施工进度、施工顺序和运输工具等参数选择。

6. 1. 4  植生混凝土的原材料计量宜采用电子计量仪器，计量仪器在使用前应进行检查。每台班拌制前应测定骨料的含水率，并应根据骨料的含水率的变化，调整水和粗骨料的计量。袋装水泥应抽查袋重。原材料计量的允许偏差应符合表6. 1. 4的规定。

表6. 1. 4  原材料计量的允许偏差（按质量计）

| 原材料种类 | 粗骨料 | 水泥和矿物掺合料 | 外加剂 | 拌合用水 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计量允许偏差/% | ±2 | ±1 | ±1 | ±1 |

6. 1. 5  植生混凝土的拌合宜采用分次投料搅拌方法，即先将粗骨料全部投入，搅拌时间不应少于30s；然后加入20%总用水量的水，搅拌时间不应少于15s；再将50%水泥和矿物掺合料、全部外加剂、50%总用水量的水投入，搅拌时间不应少于60s；最后将50%水泥和矿物掺合料、30%总用水量的水投入，搅拌时间不应少于45s。

6. 1. 6  植生混凝土拌合物从搅拌机出料后，运至施工地点进行摊铺、压实直至浇筑完毕的允许最长时间，应根据混凝土初凝时间及施工气温确定，并宜符合表6. 1. 6 的规定。

表6. 1. 6  植生混凝土从搅拌机出料至浇筑完毕的允许最长时间

| 施工气温 t (℃) | 5 ≤ t < 10 | 10 ≤ t < 20 | 20 ≤ t < 30 | 30 ≤ t < 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许最长时间（min） | 120 | 90 | 60 | 30 |

6. 1. 7  植生混凝土拌合物在运输过程中严禁加水。

6. 1. 8  对因运输时间长等原因导致的卸料困难，应按技术预案采取对应的措施。

## 6. 2  浇筑和养护

6. 2. 1  植生混凝土浇筑前应提前处理施工场地，去除石子等大颗粒杂质确保地面平整，在土面铺设一层可降解环保无纱布，随后浇筑植生混凝土。

6. 2. 2  植生混凝土拌合物摊铺时，以人工均匀摊铺，找准平整度与排水坡度，摊铺厚度应考虑其摊铺系数。施工时对边角处特别注意有无缺料现象，要及时补料进行人工压实。

6. 2. 3  植生混凝土宜采用专用低频振动压实机，或采用平板振动器振动和专用滚压工具滚压。用平板振动器振动时避免在一个位置上持续振动使用振动器振捣，采用专用低频振动压实机压实时应辅以人工补料及找平，人工找平时，施工人员应穿上减压鞋进行操作。

6. 2. 4  植生混凝土浇筑应避免地表温度在40℃以上施工，且不应在雨天和冬季施工。

6. 2. 5  植生混凝土施工完成后，应覆盖塑料薄膜等保湿材料及时进行保湿养护。养护时间宜根据植生混凝土强度增长情况确定，养护时间不宜少于14d。

## 6. 3  植生基材的铺装

- 6. 3. 1  植生混凝土表面应完全覆盖表层土，植生混凝土孔隙应充分填充孔隙土。

- 6. 3. 2  孔隙土加水充分搅拌制成泥浆悬浊液，分多次灌入植生混凝土孔隙。孔隙土与水的质量比应为1:2.5~1:3.5。

- 6. 3. 3  表层土与草种混合匀实后铺盖在植生混凝土表面，铺盖厚度宜为2cm~4cm，铺盖后应压实并及时喷灌养护。草种质量按种植面积确定，播种量宜为20g/m2~35g/m2。

- 6. 3. 4  植生基材铺装应避开高温、暴雨、大风、冰冻、雪天等恶劣天气。

# 7  质量检验和验收

## 7. 1  质 量 检 验

### 7. 1. 1  原材料进场时，应按规定批次检查型式检验报告、出厂检验报告与合格证等质量证明文件。

### 7. 1. 2  再生骨料进场检验应符合下列规定：

1 应对再生粗骨料泥块含量、吸水率、压碎指标和表观密度进行检验；

2 同一厂家、同一类别、同一规格、同一批次的再生骨料，每400m3或600t应作为一个检验批，不足400m3或600t的应按一批计；

3 再生粗骨料进场检验结果应符合现行规范国家《混凝土用再生粗固料》GB/T 25177的相关规定。

### 7. 1. 3  其他原材料进场检验应按相关标准执行，检验结果符合本规程第 3 章的规定。

7. 1. 4  植生混凝土性能应分批进行检验评定，同一检验批次的植生混凝土应由相同性能指标、试验龄期、生产工艺条件和配合比的混凝土组成。植生混凝土的取样应符合现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107的规定。

7. 1. 5  植生混凝土相关性能的检验结果应符合本规程第 4 章的规定。

## 7. 2  植生混凝土工程验收

### 7. 2. 1  植生混凝土工程验收应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定。

### 7. 2. 2  当有不合格的项目，应组织专家进行专项评审并提出处理意见，作为验收文件的一部分备案。

# 附录A  植生混凝土浸泡溶液pH值测试方法

## A. 1  仪器设备和试剂

### A. 1. 1  pH计，精度为0.01个pH单位，具有温度补偿功能。

A. 1. 2  温度计，精度0.1℃。

A. 1. 3  电极宜选用玻璃电极、饱和甘汞电极、或pH复合电极。

A. 1. 4  至少使用两种pH标准缓冲溶液对pH计进行校准。可选用pH 6.86（25℃）、pH 4.01（25℃）、pH 9.18（25℃）pH标准缓冲溶液。

### A. 1. 5  试验用水应为蒸馏水。

### A. 1. 6  试验用容器不应与蒸馏水、试件发生反应。

## A. 2  试    样

### A. 2. 1  试样制备应符合本规程附录C中C.2 的相关规定，标准养护28d后备用。

### A. 2. 2  试件尺寸应为100mm×100mm×100mm，每组试件应为3块。

## A. 3  试 验 步 骤

### A. 3. 1  pH计校准

先用 pH 6.86（25℃）标准缓冲溶液，再用 pH 4.01（25℃）标准缓冲溶液或 pH 9.18（25℃）标准缓冲溶液校准。校准过程应符合现行国家环境保护标准《土壤 pH值的测定 电位法》HJ 962的规定。

### A. 3. 2  试验溶液的制备

将试件置于容器中，加入蒸馏水浸泡，试件与蒸馏水质量比例应为1:3，浸泡24h后测定浸泡溶液的pH值。

### A. 3. 3  试验溶液pH的测定

试验溶液的温度应为（25±1）℃，与标准缓冲溶液的温度之差不应超过2℃。将电极插入试样的悬浊液。电极探头浸入液面下悬浊液垂直深度的 1/3~2/3 处，去除电极表面气泡后轻轻摇动试样。待读数稳定后，记录 pH 值。每个试样测完后，立刻用蒸馏水冲洗电极，并用滤纸将电极外部蒸馏水吸干，再测定下一个试样。

## A. 4  结 果 确 定

pH值测定结果保留至小数点后2位。取3个试件浸泡溶液测值的算术平均值作为该组试件的pH值，当单个试件测定结果与其他两个试件测定结果偏差为0.5个pH单位时，则该组试件的试验结果无效，应重新制备试件试验。

# 附录B  植生混凝土连通孔隙率测试方法

## B. 1  仪 器 设 备

### B. 1. 1  量筒：最小量程3000mL，刻度误差不应大于1%。

### B. 1. 2  试验用水应为蒸馏水。

B. 1. 3  试验用容器不应与蒸馏水、试件发生反应。

## B. 2  试件形状和数量

### B. 2. 1  试样制备应符合本规程附录C中C.2 的相关规定，标准养护28d后备用。

### B. 2. 2  试件尺寸应为100mm×100mm×100mm，每组试件应为3块。

## B. 3  试 验 步 骤

### B. 3. 1  将试件放入水中浸泡30min～40min，在试件充分吸水后，将试件取出擦干表面水分。

### B. 3. 2  用量筒量取2000mL试验用水。

### B. 3. 3  将充分吸水的试件放入量筒中，待液面稳定后读取数值，精确至0.1mL。

## B. 4  结 果 确 定

### B. 4. 1  试件连通孔隙率应按下式计算，精确至0.1%。

(B.4.1)

式中：P——试件的连通孔隙率（%）；

V1——试件在量筒中的排水体积（m3）；

V0——试件体积（m3）。

### B. 4. 2  立方体试件连通孔隙率值确定应符合下列规定：

1 取3个试件测值的算术平均值作为该组试件的连通孔隙率值，结果应精确至0.1%；

2 当3个测值中的最大值或最小值中有一个与中间值的差值超过中间值的5%时，应把最大值及最小值剔除，取中间值作为该组试件的连通孔隙率值；

3 当最大值和最小值与中间值的差值均超过中间值的5%时，该组试验结果无效，应重新制备试件。

# 附录C  植生混凝土抗压强度测试方法

## C. 1  仪 器 设 备

### C. 1. 1  试模应符合现行行业标准《混凝土试模》JG 237的规定。

### C. 1. 2  捣棒直径宜为16mm±0.2mm，长度宜为600mm±5mm，端部连接应为50mm×50mm的钢板，钢板厚度宜为10mm±0.1mm。

### C. 1. 3  振动台应符合现行行业标准《混凝土试验用振动台》JG/T 245的有关规定，振动频率应为50Hz±2Hz。

### C. 1. 4  试验仪器设备应符合现行国家标准《普通混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081的规定。

## C. 2  成 型 方 法

### C. 2. 1  取样与试样制备应符合现行国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080的规定，取样或实验室拌制的植生混凝土宜尽快成型，第一次取样和最后一次取样时间间隔不宜超过15min。

### C. 2. 2  试件成型前，应检查试模的尺寸并应符合本标准C.1.1条中的有关规定；应将试模擦拭干净，在内壁上均匀地涂刷一薄层矿物油或其它不与混凝土发生反应的隔离剂，试模内壁矿物油或隔离剂应均匀分布，不应有明显沉积。

### C. 2. 3  植生混凝土拌合物制作应采用人工插捣和振动成型相结合的方法，将拌合物分三层装入模内，每层装料厚度大致相等。每层插捣密实，将装满植生混凝土的模具置于振动台上，振动时间8～10s，确保底部无浆体沉积。

### C. 2. 4  试件成型后，应刮除试模上口多余混凝土，用抹刀压平试模口，并立即用塑料薄膜覆盖表面，或采取其他保持试件表面湿度措施。试件表面与试模边缘的高度差不得超过0.5mm。

### C. 2. 5  试件浇筑48h后拆模，拆模时不得严重磕碰边角，使得骨料脱落。当试件有严重磕碰边角，应按废弃处理。

### C. 2. 6  拆模后的试件应放入温度为20°C±2°C，相对湿度为95%以上的标准养护室中养护。标准养护室的试件应放在支架上，试件间间隔10mm～20mm，试件表面应保持潮湿，但不得用水直接冲淋。

## C. 3  结 果 确 定

### C. 3. 1  本方法适用于测定植生混凝土立方体试件的抗压强度。

### C. 3. 2  测定植生混凝土立方体抗压强度试验的试件尺寸和数量应符合下列规定：

1 标准试件是边长为150mm的立方体试件；

2 边长为100mm和200mm的立方体试件是非标准试件；

3 每组试件应为6块。

### C. 3. 3  按现行国家标准《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081方法进行植生混凝土抗压强度试验。

1 植生混凝土立方体试件抗压强度按下式计算：

（C. 3. 3）

式中：——混凝土立方体试件抗压强度（MPa），计算结果应精确至0.1MPa；

F——试件破坏荷载（N）；

A——试件承压面积（mm2）。

2 立方体试件抗压强度值确定应符合下列规定：

1） 取6个试件测值的算术平均值作为该组试件的强度值；

2） 当单个试件测值与算术平均值之差大于20%时，应逐次舍弃偏差最大的试验值，直至各试验值与算术平均值之差不超过20%。当试件有效数据不少于3个时，取其算术平均值为该组试件的强度值；

3） 当有效数据少于3个时，该组试件的试验结果无效，应重新制备试件试验。

### C. 3. 4  立方体抗压强度试验宜采用标准试件，采用非标准试件时应进行试验确定。

# 附录D  植生混凝土抗草酸侵蚀性能测试方法

## D. 1  仪器设备和试剂

### D. 1. 1  草酸溶液，纯度为分析纯，含量≥99.5%。

### D. 1. 2  静水力学电子天平：称量5 000 g，感量0.1 g。

### D. 1. 3  鼓风干燥箱：温度控制在60 ℃±5 ℃。

### D. 1. 4  笔式酸度计：分辨率0.01pH。

### D. 1. 5  试验用水应为蒸馏水。

## D. 2  试    样

### D. 2. 1  试样数量应为一组6个试件，3个试件为对比件，3个试件为侵蚀件。

### D. 2. 2  试件尺寸应为150mm×150mm×150mm。

### D. 2. 3  试件龄期应为28d。

## D. 3  试 验 步 骤

### D. 3. 1  配置pH值为1.5的草酸溶液，对应浓度为4.45g/L。配置完成后，采用笔式酸度计测量pH值，精确度为0.1pH。

### D. 3. 2  将养护龄期为28d的试件，采用鼓风干燥箱将试件烘干至恒重，取出放在干燥通风位置冷却至室温。

### D. 3. 3  将试件浸泡在配置好的草酸溶液中，草酸溶液每隔12h测量一次pH值，并加入草酸调节至初始值。

### D. 3. 4  试件浸泡7d后取出，擦干表面溶液，进行抗压强度试验。抗压强度试验过程按照本规程附录C执行。

## D. 4  结 果 确 定

### D. 4. 1  强度损失率按下式计算：

(D.4.1)

式中：△f——侵蚀后试件的抗压强度损失率（%），精确至0.1；

fc0——对比用的一组标准养护试件的抗压强度测定值（MPa），精确至0.1MPa；

fcn——草酸溶液浸泡7d后试件的抗压强度测定值（MPa），精确至0.1MPa。

D. 4. 2  fc0和fcn值的确定方法按照本规程附录C执行。

# 本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1） 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3） 表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4） 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合······的规定”或“应按······执行”。

# 引用标准名录

1  《植生混凝土》JC/T 2557

2  《混凝土用再生粗骨料》GB/T 25177

3  《再生混凝土结构技术标准》JGJ/T 443

4  《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52

5  《通用硅酸盐水泥》GB 175

6  《铝酸盐水泥》GB/T 201

7  《硫铝酸盐水泥》GB/T 20472

8  《镁质胶凝材料用原料》JC/T 449

9  《磷酸镁复合材料》T/CMMA

10  《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596

11  《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046

12  《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T 18736

13  《混凝土外加剂》GB 8076

14  《砂浆、混凝土防水剂》JC/T 474

15  《混凝土防冻剂》JC/T475

16  《混凝土用水标准》JGJ 63

17  《透水混凝土》JC/T 2558

18  《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107

19  《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081

20  《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082

21  《混凝土抗冻试验设备》JG/T 243

22  《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55

23  《园林绿化工程项目规范》GB 55014

24  《土壤 pH值的测定 电位法》HJ 962

25  《主要花卉产品等级 第7部分：草坪》GB/T 18247.7

26  《禾本科种子质量分级》GB 6142

27  《林木种子质量分级》GB 7908

28  《建筑施工机械与设备混凝土搅拌机》GB/T 9142

29  《预拌混凝土》GB/T 14902

30  《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

31  《混凝土试模》JG 237

32  《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080

33  《再生骨料透水混凝土应用技术规程》CJJ/T 253

# 辽宁省地方标准

植生混凝土技术规程

# XXXXX-2024

# 条 文 说 明

# 编 制 说 明

本规程制定过程中，编制组进行了广泛和深入的调查研究，总结了我国工程建设中植生混凝土应用的实践经验，同时参考了国内外先进技术法规、技术标准，通过材料基本力学性能、抗冻性能、抗流水侵蚀性能、抗草酸侵蚀性能、植生混凝土配合比设计、植生基材设计等试验，取得了植生混凝土应用的重要技术参数。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《植生混凝土技术规程》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及在执行中需要注意的有关事项等进行了解释和说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

# 目    次

1  总则	27

2  术语	28

3  原材料	29

3. 1  骨料	29

3. 2  胶凝材料	30

3. 3  其他材料	31

4  植生混凝土技术要求	32

4. 1  一般规定	32

4. 2  力学性能	32

4. 3  耐久性能	32

5  配合比与植生基材设计	34

5. 1  配合比设计	34

5. 2  植生基材设计	34

6  施工	36

6. 1  植生混凝土的制备和运输	36

6. 2  浇筑和养护	36

6. 3  植生基材的铺装	36

7  质量检验和验收	38

7. 1  质量检验	38

7. 2  植生混凝土工程验收	39

附录A  植生混凝土浸泡溶液pH值测试方法	40

附录B  植生混凝土连通孔隙率测试方法	41

附录C  植生混凝土抗压强度测试方法	42

附录D  植生混凝土抗草酸侵蚀性能测试方法	43

# 1  总    则

1. 0. 1  植生混凝土作为一种具有一定强度与植被覆盖度的环境友好型建筑材料，被应用于边坡防护、河岸护坡、停车场地面、立体绿化等场景。本规程的制定旨在规范植生混凝土技术在辽宁省行政区域内的应用，确保植生再生混凝土的工程质量。此外为增加建筑垃圾资源化率，提出了再生骨料植生混凝土应用技术。

1. 0. 2、1. 0. 3  本规程主要根据我国现有的标准规范、科研成果和实践经验，并参考国外先进标准制定而成。植生混凝土涉及不同工程类别及国家标准或行业标准，在应用中除应执行本规程外，还应按所属工程类别符合现行国家、行业和辽宁省有关标准的规定。

# 2  术    语

### 2. 0. 1  植生混凝土，与现行行业标准《植生混凝土》JC/T 2557的定义“由水泥和/或矿物掺合料，骨料、功能型添加剂和其他填充材料组成，经降碱处理，可以满足植物生存和生长要求的多孔混凝土。”相协调。但本规程中的“植生混凝土”包括了未经降碱处理也可以满足本规程规定的各项技术要求的多孔混凝土。

### 2. 0. 2  本规程中再生骨料植生混凝土指仅掺用再生粗骨料配置而成的植生混凝土，不包括再生细骨料和再生粉体。

### 2. 0. 3、2. 0. 4  再生粗骨料，与现行国家标准《混凝土用再生粗骨料》GB/T 25177的定义“由建（构）筑废弃物中的混凝土、砂浆、石、砖瓦等加工而成，用于配制植生混凝土的、粒径大于4.75mm的颗粒”相符合，但考虑砖瓦强度较低、抗冻性能较差，因此本规程中未包含建（构）筑废弃物中的砖瓦。

2. 0. 5～2. 0. 7  附加用水量，与现行国家标准《混凝土用再生粗骨料》GB/T 25177 中“吸水率”的定义“混凝土用再生粗骨料饱和面干状态时所含水的质量占绝干状态质量的百分数”和现行行业标准《再生混凝土结构技术标准》JGJ/T 443中“附加用水量”的定义“混凝土用再生粗骨料饱和面干状态时所含水的质量”相符合。当采用再生粗骨料时，总用水量为配合比设计用拌合用水量。

### 2. 0. 8  本条规定当采用再生粗骨料时，水胶比为净用水量与胶凝材料质量之比。

### 2. 0. 9  为保证植生混凝土的技术指标和植物生长条件，本规程规定了植生混凝土浸泡溶液和植生基材的酸碱程度。酸碱程度用pH值表示。

### 2. 0. 10  连通孔隙率，与现行行业标准《植生混凝土》JC/T 2557中的定义“多孔混凝土内部存在的开孔孔隙体积与多孔混凝土体积之百分比”相符合。

2. 0. 11  植生基材包括孔隙土和表层土。植生基材是由多种功能材料组成的植物生长基质，是植物出苗的载体，也是植物生长发育的肥源和水分的直接供体。

# 3  原  材  料

## 3. 1  骨    料

### 3. 1. 1  天然粗骨料的物理和化学性质会直接影响混凝土的强度、耐久性和工作性。应对天然粗骨料的颗粒级配、针片状含量、含泥量等项目进行质量控制。

### 3. 1. 2  再生粗骨料具有多种界面，界面特性与天然粗骨料具有明显差别，因此为保证工程质量，需对再生粗骨料的质量进行规定。本规程规定再生粗骨料的质量应符合国家现行标准《混凝土用再生粗骨料》GB/T 25177的规定。

### 3. 1. 3  本条建议的再生粗骨料取代率是基于再生粗骨料的品质和混凝土性能要求综合考虑。在实际应用中，再生粗骨料的使用还应符合特定的工程标准和经过适当的试验验证，以确保最终混凝土产品满足设计和施工的要求。

### I类再生粗骨料：根据编制组研究成果，I 类再生粗骨料的主要技术指标中的微粉含量和泥块含量、坚固性、压碎指标与天然粗骨料基本一致，因此I 类再生粗骨料可完全替代天然骨料使用。本规程对I 类再生粗骨料的取代率不做限制，但为了提高建筑固废的利用率，建议I类再生粗骨料取代率为50%～100%。

### II类再生粗骨料：取代率宜为30%~50%。II类骨料的取代率建议较低，以确保混凝土的性能。

### III类再生粗骨料：为保证工程质量，本规程不建议采用III类再生粗骨料，如若必须采用III类再生粗骨料时，需进行充分的试验验证。

### 再生粗骨料分类及性能指标应符合表1的要求。

表1 植生混凝土用再生粗骨料分类及性能指标

| 项目 | I类 | II类 | III类 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表观密度（kg/m3） | >2450 | >2350 | >2250 | GB/T 14685 |
| 压碎指标（%） | <12 | <20 | <30 | GB/T 14685 |
| 吸水率 （按质量计，%） | <3.0 | <5.0 | <8.0 | GB/T 17431.2 |
| 空隙率（%） | <47 | <50 | <53 | GB/T 14685 |
| 坚固性 （按质量损失计，%） | <5.0 | <10.0 | <15.0 | GB/T 14685 |
| 针片状颗粒含量 （按质量损失计，%） | <10.0 |  |  | GB/T 14685 |
| 微粉含量 （按质量计，%） | <1.0 | <2.0 | <3.0 | GB/T 14685 |
| 泥块含量 （按质量计，%） | <0.5 | <0.7 | <1.0 | GB/T 14685 |
| 杂物含量 （按质量计，%） | <1.0 |  |  | GB/T 25177 |
| 有机物 （比色法） | 合格 |  |  | GB/T 14685 |
| 硫化物及硫酸盐 （按SO3质量计，%） | <2.0 |  |  | GB/T 14685 |
| 碱集料反应 | 经碱集料反应试验后，由再生粗骨料制备的试件无裂缝、酥裂或胶体外浸等现象，膨胀率应小于0.10% |  |  | GB/T 14685 |

### 3. 1. 4  粗骨料宜采用单颗级表明使用的粗骨料应该选择单一的粒径级别。粗骨料的标准粒径大小，应当按表3.1.1给出的颗粒级配执行。

## 3. 2  胶 凝 材 料

### 3. 2. 1  本条规定选择水泥品种和强度等级时，需要考虑工程的设计需求、施工条件以及工程所处的环境因素，如温度、湿度、化学侵蚀等。

通用硅酸盐水泥，对于大多数普通混凝土工程中推荐优先选用；硫铝酸盐水泥，具有快速硬化和早期强度高要求的工程可以选用；镁质胶凝材料，包括氯氧镁水泥、硫氧镁水泥以及磷镁水泥，对于早期强度要求高，成型速度快等工程，尤其是对要求低碱环境的工程可以选用。在使用镁质胶凝材料时要进行耐水性试验，满足工程要求后方可使用。

由于不同品种的水泥具有不同的化学成分和物理性能，混合使用可能会导致混凝土性能不稳定，影响工程质量。在某些特殊情况下，如需要特定性能的混凝土，可能需要在专业指导下混合使用不同品种的水泥。但这种情况需要严格控制，并进行充分的试验和评估。

选择水泥品种和强度等级时，应综合考虑工程的具体需求和环境条件，并严格遵守相关的国家标准和规范。

### 3. 2. 2  考虑到充分发挥水泥活性和降低成本，根据植生混凝土的强度等级、耐久性能等要求以及不同工程特点，可以选择S95以上矿渣粉、不低于Ⅲ级的粉煤灰以及硅灰等高性能混凝土用矿物掺和料。矿物掺合料应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596、《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046和《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T 18736等的规定。

## 3. 3  其 他 材 料

### 3. 3. 1  为了改善新拌混凝土的工作性能、硬化后的力学性能以及耐久性能等性能要求，可以适量使用减水剂、增强剂、调凝剂、防冻剂、防水剂、粘结剂等外加剂。

### 3. 3. 2  本条规定拌合用水和养护用水应满足下列要求：

清洁度：拌合水应清洁，不含泥沙、油脂、有机物、有害物质等，以避免影响混凝土的强度和耐久性；

pH值：水的pH值应接近中性，pH值过低或过高都可能对混凝土产生不利影响；

硬度：水的硬度应适中，过高的硬度可能会影响混凝土的工作性和强度；

细菌含量：水中不应含有过量的细菌，以避免混凝土结构的生物侵蚀。

# 4  植生混凝土技术要求

## 4. 1  一 般 规 定

### 4. 1. 1  植生混凝土的力学性能和植生性能均与孔隙碱性密切相关，当植生混凝土处于低碱性环境时，混凝土抗压强度一般较低；当处于高碱性环境时，植物成长受到限制。因此本规程根据编制组研究成果，规定了植生混凝土浸泡溶液的酸碱程度，用浸泡溶液的pH值表示，浸泡溶液的pH值不应大于10.0。当浸泡溶液的pH值大于10.0时，应对植生混凝土进行降碱处理，可采用3%的过磷酸钙、磷酸二氢钾、硫酸亚铁、碳酸氢铵等材料进行喷涂等降碱措施。

4. 1. 2  植生混凝土孔隙可分为连通孔隙、半连通孔隙和闭合孔隙，其中连通和半连通孔隙可使混凝土内部结构与外部环境相联，为植物提供养分、水分和必要的生存空间，保证植生混凝土内连通孔数量是植物生长的必备条件。编制组研究结果表明，当连通孔隙率小于20%时植生混凝土植生性能较差；当连通孔隙率为20%、25%、30%和35%时，植生混凝土抗压强度随连通孔隙率的增大明显降低，抗压强度较前者依次下降50.0%、41.6%和53.3%，因此本规程建议植生混凝土连通孔隙率控制在20%～30%。

## 4. 2  力 学 性 能

### 4. 2. 1  本条规定了植生混凝土强度等级的划分，最小强度等级为PC5，最高强度等级为PC30。抗压强度试验按照本规程附录C进行，在抗压试验前应该进行试件外观检查，如若试件表面严重破损，应重新制作试件。植生混凝土抗压强度的合格评定还应符合现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107的规定。

4. 2. 2  植生混凝土应用于边坡防护、河岸护坡、停车场地面等工程时，抗折强度还应按所属工程类别符合现行有关国家、行业标准规范和工程要求等规定。抗折强度试件制作应符合本规程附录C中C.2的相关要求，抗折强度试验可参照现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081的规定。

## 4. 3  耐 久 性 能

4. 3. 1  本条规定了植生混凝土抗冻性能试验方法、技术要求等。

慢冻法采用的试验条件是气冻水融法，该试验条件适用于非长期与水接触或者不直接浸泡在水中的工程，植生混凝土主要应用于边坡防护、河岸护坡、停车场地面、立体绿化等场景。慢冻法的试验条件与植生混凝土实际使用条件比较符合。

需要成型三种试件：测定28d强度所需要的试件、冻融试件以及对比试件。25次冻融循环需准备测定28d强度试件1组、冻融试件1组，对比试件1组，每组试件应为6块。

慢冻法试验设备，规定冻结温度为（-20～-18）°C，融化温度为（18～20）°C，且满载时箱内温度极差不超过2°C，以保证箱内温度均匀性。慢冻试验设备的其他要求还应符合现行行业标准《混凝土抗冻试验设备》JG/T 243的有关规定。

25次冻融循环结束后，进行试件外观检查，主要是测量试件的尺寸，查看有无裂缝、破损和掉角等情况，并做好记录，以备分析试验结果用。

计算质量损失率通过同一组试件在冻融试验前后的质量变化来反映。质量损失率误差处理是按照试验结果差异的绝对数来处理。

4. 3. 2  耐流水侵蚀性能试验装置和方法按照现行行业标准《透水混凝土》JC/T 2558附录B进行，耐流水侵蚀性能试验试件尺寸为100mm×100mm×100mm。30次循环需准备测定28d强度试件1组、耐流水侵蚀试件1组，对比试件1组，每组试件应为6块。抗压强度应符合本规程附录C的规定。

4. 3. 3  国内外学者研究表明，植物根系分泌物中有机酸的种类主要为草酸。本规程推荐采用的高羊茅根系分泌物有机酸总量中也是草酸占比最高，草酸占83%。因此本规程对植生混凝土抗草酸侵蚀性能进行了规定。此外，编制组对植生混凝土抗草酸和乙酸性能开展了试验研究，研究结果表明，在其他条件相同时，乙酸的侵蚀作用强于草酸，因此如若选用的植物根系分泌物中有机酸的草酸占比小于70%时，植生混凝土抗酸侵蚀性能需专门开展试验研究。

4. 3. 4  本条规定了当植生混凝土实际工程应用中，有本规程规定以外的检验项目时，可参照现行规范《植生混凝土》JC/T 2557、《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081、《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082等执行。

# 5  配合比与植生基材设计

## 5. 1  配合比设计

### 5. 1. 1  植生混凝土的配合比设计原则是使每个粗骨料表面包裹一层胶凝材料，通过胶凝材料粘结骨料，使之成为一个具有一定强度的整体，同时骨料间留有一定孔隙为植物生长提供生存空间。因此，在植生混凝土配合比设计中，去除单位体积内的孔隙体积，利用密度计算单位体积骨料和胶凝材料用量，根据试验需要确定水灰比，进而确定拌合用水与水泥用量。本条规定了植生混凝土配合比设计的基本方法。

### 5. 1. 4  水胶比作为植生混凝土的一个重要参数，既关系到植生混凝土的工作性能，又对抗压强度有一定影响。根据编制组的研究成果，当水胶比大于0.29时，植生混凝土的强度无法满足工程应用需求。编制组对水胶比为0.23、0.25、0.27和0.29试件的抗压强度和抗冻性能展开研究，研究成果表明，当其他条件相同时，水胶比为0.25、0.27、0.29试件的28d抗压强度分别为水胶比为0.23试件的1.12、1.16和1.12倍。冻融循环后，随着水胶比的增大，抗压强度损失率、质量损失率和相对动弹性模量均呈先上升再下降的趋势，水胶比为0.27的试件性能最优。因此，本规程推荐植生混凝土的水胶比为0.25～0.29。

### 5. 1. 5  再生骨料植生混凝土总用水量应为净用水量和附加用水量之和，净用水量应按照本规程第5. 1. 1条确定。附加用水量应采用再生粗骨料饱和面干吸水量，再生混凝土的总用水量中当再生粗骨料采用预湿处理后可不考虑附加用水量。水胶比按照净用水量进行计算。

## 5. 2  植生基材设计

### 5. 2. 1  健康的植生基材是植物生长的基础，土壤污染会危害植物生存和环境绿化。根据各主要城市园林施工的实践，确定了栽培土的理化性质主要检测标准。植生基材应满足现行国家标准《园林绿化工程项目规范》GB 55014规定的栽植土土壤性能要求，包括有害化学物质、重金属含量、肥料污染性等。

### 5. 2. 2  本条提出了植生基材的配置方法。孔隙土和表层土应根据工程需求调整各组分的质量占比，可分别配置或采用相同配置方案。

土壤是保障植物发育、维持植被覆盖层稳定的主要生长介质。土壤应为壤土类，采用就地取材原则，宜包含草炭土、珍珠岩、泥炭土、蛭石等，土壤宜偏酸性。

有机质用于改善土壤结构，增强土壤保水性和通气性，防止土壤板结。可选用腐殖质、椰糠、酒糟、木屑、花生肤等。

肥料用于提供植物生长所需的氮、磷、钾等营养元素，提高土壤的肥力和生物活性。可选用充分腐熟的有机肥或复合肥等酸性肥料。施用量可根据土壤肥力状况、草坪草特性和草坪类型确定。

保水剂能够吸收和保持水分，形成水凝胶状或胶体结构，减少土壤中水分的蒸发和流失。可选用聚丙烯酰胺，不宜选用高碱性保水剂。

粘结剂具有增稠作用，用于结合和稳定土壤颗粒，减少植生基材组分流失，提升植生基材稳定性。可选用聚醋酸乙烯乳液、羟基纤维素等。

pH调节剂用于调节和维持植生基材的pH值在适宜植物生长的范围内。可选用硫酸亚铁、硫酸铵、磷酸等。

### 5. 2. 3  植生混凝土孔隙碱性较高，为达到植物适宜的生长条件，植生基材应呈偏酸性。植生基材pH值的检测方法可参照现行国家环境保护标准《土壤 pH值的测定 电位法》HJ 962。

适宜的容重有利于植生基材形成稳定的团粒结构。可通过调整有机质和pH调节剂含量调节植生基材的pH值和容重。

### 植生混凝土为毫米级孔隙，孔径小于5mm的数量居多，为保证植生基材在孔隙中填充效果，本条规定了植生基材孔隙土的颗粒粒径。可通过破碎、碾压、筛分等处理达到目标粒径。

### 5. 2. 4  本条对植生混凝土植物的选取原则进行了规定。植生混凝土用草种可选择高羊茅、白三叶、黑麦草、矮羊毛等。草种的净度、发芽率、含水率应按照现行国家标准《主要花卉产品等级 第7部分：草坪》GB/T 18247.7中规定的方法进行测定。草种质量不应低于现行国家标准《禾本科种子质量分级》GB 6142或《林木种子质量分级》GB 7908中规定的二级标准。

# 6  施    工

## 6. 1  植生混凝土的制备和运输

6. 1. 3  植生混凝土的搅拌应采用机械搅拌，且应采用强制搅拌机生产。传统自落式搅拌机因搅拌不均匀、混凝土容易离析而逐渐淘汰。搅拌地点应靠近植生混凝土施工现场，才能保证运输时间不超过规定范围，保证施工质量。

6. 1. 4  采用电子计量设备有利于保证计量精度，保证植生混凝土的生产质量。如果堆场上的粗骨料含水率发生变化，而称量不变，则会对植生混凝土的拌合用水量和水胶比产生影响，从而影响植生混凝土的工作性能与力学性能。

6. 1. 5  编制组的研究结果表明，植生混凝土拌合物浆体应均匀包裹骨料，与骨料颗粒粘结良好，不应淌浆，不应松散，并应满足设计和施工要求。植生混凝土宜优先采用水泥裹石法，这样可以先把再生骨料表面的微粉洗净，然后骨料表面包裹一层水胶比较低的水泥浆壳，从而保证植生混凝土的各项性能。

6. 1. 7  采用加水方法解决解决植生混凝土拌合物工作性能不足问题，会严重影响植生混凝土的性能，必须禁止。

## 6. 2  浇筑和养护

6. 2. 4  本条规定了植生混凝土的浇筑条件。温度过高、过低、雨天浇筑均会改变植生混凝土的水胶比，因此不应在高温、雨天和冬季进行施工。

6. 2. 5  编制组研究表明，植生混凝土成型后如若表面失水过多，会引起收缩应力，导致骨料连接处砂浆产生裂缝，大幅度降低植生混凝土的抗压强度。为防止植生混凝土早期收缩，应加强植生混凝土的早期养护。本条规定了植生混凝土的养护时间不宜少于14d，并根据环境和天气情况采取适宜的养护方法。

## 6. 3  植生基材的铺装

- 6. 3. 1  植物应建植于植生混凝土表面以达到绿化作用，草种的生根发芽需要表层覆土提供物理防护和水温调控，植生混凝土表面完全覆盖表层土可提高草种的发芽率，提升景观效果。

植物生长效果依赖于根系的发达程度，根系的生长延展以植生基材为载体，孔隙土的填充程度决定了根系的分布区域和生长动态，植生混凝土孔隙充分填充孔隙土可增加植物成活率。

- 6. 3. 2  植生基材中的孔隙土用于填充植生混凝土孔隙，应具有充足的流动性和粘聚性。孔隙土与水混合制成的泥浆悬浊液，可在植生混凝土孔隙内流淌并粘附于植生混凝土骨架，达到孔隙内充分填充的效果。泥浆悬浊液的流动性和均质性取决于孔隙土与水的用量比例，水量过低，泥浆悬浊液可塑性不足，容易在植生混凝土上部堵塞；水量过高，泥浆悬浊液稠度不足，容易从植生混凝土下部流失。本条规定的植生基材与水质量比可达到适宜的泥浆悬浊液性能，分多次灌注可增强植生基材的填充效果。

- 6. 3. 3  植生基材中的表层土用于覆盖植生混凝土表面，为草种发芽提供载体。

表层土的铺盖厚度决定草种播种深度，草种播种深度过深或过浅均不利于植物发芽成活。本条规定的表层土铺盖厚度可满足植物生长需求。植生基材在铺装完成后，可用拖拉机压实，保证表层土和草种紧密贴合，防止风、雨等极端变化对草种造成物理损伤。草种养护宜采用喷灌灌溉方式，避免大水漫灌产生的水流冲击和水分积聚，减少表层土流失，保持土壤结构的稳定。

适当的草种播种量可以促使植物根系向下生长，形成深根系统，提高草坪的抗旱能力和营养吸收能力。过密的种植会导致根系浅而密，不利于草坪的长期健康。草种播种量应根据种子品种、播种季节、发芽率、生长速度等条件确定。

- 6. 3. 4  草坪种子出芽适合温度为13℃~24℃，低温会降低草种的成活率和生长速度，因此植生基材铺装施工宜选择4月~10月（温度宜为10℃~35℃）。植生基材颗粒和草种的体积小、重量轻，在强风作用下植生基材与草种易分离，降低草种均匀度并产生粉尘。雨、雪天气容易改变植生基材与水的混合比例，减弱泥浆悬浊液的充分填充效果。

# 7  质量检验和验收

## 7. 1  质 量 检 验

### 7. 1. 1  原材料进场时，应按照相关规范或合同规定的批次进行检查，以确保每一批次材料的质量均能满足要求，避免因材料质量不稳定而影响工程质量。型式检验报告通常由有资质的第三方检测机构出具。进场时需核查型式检验报告，以确认该批材料的整体性能指标是否符合标准要求。出厂检验报告是生产厂家在材料出厂前对产品进行检验并出具的质量证明文件。检查出厂检验报告可以验证该批材料在生产过程中是否符合相关质量标准和技术要求。合格证是生产厂家对其产品质量的承诺和保证文件。核查合格证可以确认该批材料已经过严格检验，质量合格，能够满足工程需求。通过对以上文件的核查，可以确保进场的原材料质量可靠，符合工程技术要求，从而保证工程建设的整体质量和安全性。

### 7. 1. 2  再生骨料进场检验应符合下列规定：

1 泥块含量是指骨料中含有的泥块占总质量的百分比。泥块含量过高会影响混凝土的和易性和强度，因此必须进行严格控制。吸水率是指骨料吸水后的质量增加与干燥质量的百分比。吸水率过高会影响混凝土的配合比和强度，必须进行检验以确保符合规范要求。压碎指标是指骨料在标准条件下的抗压能力。压碎指标不符合要求的骨料会影响混凝土的强度和耐久性，因此必须进行检验。表观密度是指骨料在自然状态下单位体积的质量。表观密度的检验可以帮助确定骨料的质量和稳定性，确保混凝土的密实性和强度。

2 这一规定旨在确保进场再生骨料的质量均一性。按照规定的批次进行检验，可以确保每一批次的骨料在质量上符合规范要求，防止不合格材料混入施工中。对于不足400m³或600t的再生骨料，按一批进行检验，有助于避免因检验批次过小而导致的质量不均匀问题。

3 通过依照国家标准进行检验，可以确保再生粗骨料的质量满足混凝土工程的技术要求，保证工程质量和安全。

### 7. 1. 3  通过确保材料质量、规范材料管理和明确其他原材料的进场检验要求，保障了材料质量的可靠性和规范性，为工程建设提供了坚实的材料保障。

7. 1. 4  分批检验评定确保每个批次的植生混凝土在性能上具有一致性，避免不同批次混凝土因生产条件和配合比的差异导致性能不均。这有助于更准确地评估混凝土的整体质量，确保施工过程中的一致性和可靠性。确保取样和检验过程规范化，这不仅提高了检验结果的可靠性和权威性，还确保了不同批次检验结果的可比性和一致性。

7. 1. 5  保证植生混凝土在应用中的质量和性能达到设计和规范要求。确保工程使用的植生混凝土具有足够的强度、耐久性和其他必要性能，从而保障工程的安全性和稳定性。

## 7. 2  植生混凝土工程验收

### 7. 2. 1  现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204提供了混凝土工程验收的详细标准和流程。遵循这一标准进行植生混凝土工程的验收，确保验收过程的规范化和标准化，有助于提升工程质量管理水平。

### 7. 2. 2  植生混凝土工程的耐久性能是确保其长期使用寿命和功能的重要指标。符合设计要求的耐久性能能够在预期的使用寿命内保持稳定，避免因材料劣化导致的结构问题和增加维护成本。如果植生混凝土工程的耐久性能检验不合格，可以组织专家进行专项评审，提供专业的技术分析和建议。专家评审能够全面评估不合格项目的影响范围和严重程度，提出科学合理的处理意见，确保问题得到妥善解决。将处理意见作为验收文件的一部分进行备案，为工程后续的维护和管理提供重要参考。这有助于建立完整的工程质量档案，确保所有质量问题和处理措施都有据可查，提高工程管理的透明度和追溯性。

# 附录A  植生混凝土浸泡溶液pH值测试方法

根据编制组研究成果，植生混凝土孔隙内pH值测定方法有固液萃取法和碱度释放法。固液萃取法是在抗压强度测试后，取试样中心部位的胶凝材料进行破碎、研磨，过0.08mm方孔筛后称取10g样品放入蒸馏瓶，加入10倍质量蒸馏水制备滤液，使用离子活度计测定滤液的pH值。碱度释放法为本附录A的测试方法，该方法与国家环境保护标准《土壤 pH值的测定 电位法》HJ 962相协调。植被生长环境由植生混凝土孔隙提供，固液萃取法所测得的pH值主要为胶凝材料的酸碱性，无法准确表征孔隙内实际环境的酸碱程度，故本规程选用碱度释放法测定植生混凝土孔隙溶液的pH值。

# 附录B  植生混凝土连通孔隙率测试方法

目前对连通孔隙率的测定方法的研究较多，相关试验方法也在发展。连通孔隙率测试方法除了参照本规程规定的方法外，还可以参照现行国家行业标准《再生骨料透水混凝土应用技术规程》CJJ/T附录A的方法执行。

# 附录C  植生混凝土抗压强度测试方法

本试验方法对应正文4. 2. 1、4. 3. 1、 4. 3. 2、4. 3. 3条内容的试验方法。

本试验方法与现行国家标准《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081相协调。但是由于植生混凝土的强度较普通混凝土低且具有一定的离散性，因此本规程规定每组试件应为6块，且立方体抗压强度值的确定与普通混凝土有所区别。立方体抗压强度试验宜采用标准试件，非标准试件的换算系数应专门进行相关试验确定。这些规定均为了保证植生混凝土抗压强度检测的准确性。

# 附录D  植生混凝土抗草酸侵蚀性能测试方法

如若选用的植物根系分泌物中有机酸的草酸占比小于70%时，植生混凝土抗酸侵蚀性能需专门开展试验研究。其他抗酸侵蚀试验可参照本附录执行，还应符合其他现行国家、行业相关标准的要求。